本科生毕业设计（论文）

题    目：基于深度学习的石墨烯视觉识别与堆垛判定

姓    名：魏恺志

学    号：12211601

系    别：物理系

“姓名、学号、指导教师、年级与专业、年月日”均用四号宋体打印，不得手写，各栏目下划线需统一长度

专    业：物理学

指导教师：杨硕颖

2026年 05 月10日

诚信承诺书

1.本人郑重承诺所呈交的毕业设计（论文），是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料均真实可靠。

2.除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。

3.本人承诺在毕业论文（设计）选题和研究内容过程中没有抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。

4.在毕业论文（设计）中对侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名：魏恺志

2026年05月10日

基于深度学习的石墨烯视觉识别与堆垛类型判定

魏恺志

（南方科技大学 物理系  指导教师：杨硕颖）

[摘要]：石墨烯的层数、堆垛方式和局部形貌会显著影响其能带结构、光学响应与输运性质，因此在二维材料器件制备中，快速、稳定地从光学显微图像中找到目标薄片并判断层数具有重要意义。传统方法通常依赖人工显微镜筛选，再结合拉曼光谱（Raman spectroscopy）或原子力显微镜（atomic force microscopy, AFM）进行确认，虽然精度较高，但通量低、主观性强，难以满足大批量样品筛选需求。近年来，基于深度学习的二维材料识别方法开始被用于自动检测石墨烯薄片（flake），其中 MaskTerial 使用 Mask2Former 实例分割网络和光学对比度分类模块实现了较强的跨材料适配能力，为本文的分割模型提供了重要基础。

本文围绕石墨烯光学显微图像中的薄片自动识别、层数识别与堆垛判定展开。首先，在 MaskTerial/Mask2Former 分割框架基础上，针对石墨烯显微图像中低对比度、小碎块和重复预测等问题，调整模型候选数、无目标类别权重（no-object weight）和训练策略，并设计后处理流程，对重叠或包含的预测分割掩膜（mask）进行合并，对低置信度、小面积和形状复杂度过高的预测进行过滤，使分割结果更接近人工标注。其次，针对传统绿色通道光学对比度（green-channel contrast）方法受显微镜白平衡、背景不均匀和样品局部不均匀影响较大的问题，本文构建了局部背景校正的特征提取流程，并以加权线性回归作为基线模型（baseline）。再次，本文提出紧凑型有序边界二元交叉熵（compact ordinal boundary binary cross-entropy, ordinal boundary BCE）层数识别模型，将绿色通道光学对比度、薄片内部对比度分布宽度和白平衡参数共同输入一个小参数量的有序边界模型，直接优化相邻层数边界的判别。最后，本文针对显微镜原图/红外灰度图成对图像设计红外辅助子区域（subpart）分割与 ABC 堆垛候选识别流程，将显微镜图像上的石墨烯分割标注（graphene segmentation）自动配准到红外图像，并在分割标注上对图片内部层数不同的部分进行再次分割，形成均匀的子区域，并在子区域内基于红外灰度二分类输出候选标签（“has_ABC” COCO），最终得到显微图像中石墨烯样品薄片的层数以及是否有 ABC 的信息。

实验结果表明，在同一测试集上，原始对照模型不使用后处理时虽然有较高召回率（recall），但会产生大量碎片和重复预测，精确率（precision）仅为 4.1%，准确率与召回率调和平均（F1） 值为 7.7%，平均每张图有 94.75 个假阳性（false positive, FP），拆分率（split rate）为 75.4%。本文改进模型在不使用后处理时，平均每图假阳性（FP/图）降至 14.88；结合后处理后，最终精确率提升到 67.0%，平均每图假阳性降至 1.55 个，拆分率降至 1.6%。层数识别方面，在 1–7 层任务上，本文有序边界 BCE 模型的精确准确率为 84.2%，允许一层误差准确率（within-1 accuracy）达到 98.2%；在 1–9 层任务上仍取得 77.5% 的精确准确率和 98.6% 的允许一层误差准确率，极大扩展了石墨烯层数识别的范围和准确度。红外辅助流程基本可以先对块内不同层数的区域进行分割，再对每一个分割对象自动推断其是否含有 ABC 堆垛候选区域。结果说明，本文方法能够对实验室真实显微镜数据进行更加准确的分割，并将分割出来的样品的绿色通道层数识别从低层范围拓展到更高层数范围，同时为堆垛候选区域提供自动预筛选，为后续拉曼光谱等流程提供准确性较高的初始筛选，提升筛选效率并减少人力消耗。

[关键词]：石墨烯；二维材料；光学显微镜；实例分割；MaskTerial；光学对比度；层数识别

[ABSTRACT]: The layer number, stacking order and local morphology of graphene strongly affect its band structure, optical response and transport properties. Therefore, fast and reliable flake detection and layer identification from optical microscope images are important for the fabrication of two-dimensional material devices. Conventional workflows rely on manual optical inspection followed by Raman spectroscopy or AFM confirmation. These methods are accurate but time-consuming and difficult to scale. Recent deep-learning methods, especially MaskTerial based on Mask2Former instance segmentation and contrast-based classification, provide a foundation for automated flake detection.

This thesis studies automatic graphene flake segmentation and layer recognition from optical microscope images. Based on the MaskTerial/Mask2Former framework, the segmentation pipeline is adapted to graphene images by reducing the number of object queries, increasing the no-object loss weight, adjusting the training schedule and introducing a post-processing procedure. The post-processing merges duplicated masks and filters predictions with low confidence, small area or high shape complexity. For layer recognition, a local green-channel feature extraction pipeline is designed to reduce the influence of non-uniform background and microscope white balance. A weighted linear regression model is first used as a baseline. Then, a compact ordinal boundary BCE model is proposed, which uses green-channel contrast, intra-flake contrast variation and white-balance parameters to directly optimize ordered layer boundaries. In addition, an infrared-assisted pipeline is designed for paired raw/infra images to infer subparts and produce has_ABC candidate annotations for possible stacking-related regions.

Experiments on the same test set show that the baseline model graphene_mid_finetune_baseline_v7 without post-processing produces severe fragmentation and duplicated masks, with 4.1% precision, 7.7% F1 score, 94.75 false positives per image and a 75.4% split rate. Without post-processing, the improved model already increases the F1 score to 30.2% and reduces false positives to 14.88 per image. With post-processing, the final model improves precision to 67.0%, F1 score to 67.2%, reduces false positives to 1.55 per image and reduces the split rate to 1.6%. For layer recognition, the 1-3 layer WLS baseline reaches 86.2% exact accuracy and 100% within-one-layer accuracy, confirming that the green-channel contrast feature can be reproduced for low-layer graphene after local background and white-balance correction. On the 1-7 layer task, the WLS baseline reaches 75.4% exact accuracy, while the proposed ordinal boundary BCE model reaches 84.2% exact accuracy and 98.2% within-one-layer accuracy. When the WLS baseline is extended to the 1-9 layer task, its test exact accuracy drops to 64.8%, and its training self-fit accuracy is only 50.9%, indicating clear underfitting in the high-layer regime. On the same 1-9 layer task, the proposed model still reaches 77.5% exact accuracy and 98.6% within-one-layer accuracy. The infrared-assisted pipeline checks 23 inferred subparts in the current example set, accepts 14 subparts as stacking candidates and outputs 10 has_ABC COCO annotations. These results indicate that the proposed method extends green-channel-based layer recognition from the low-layer regime to a wider layer range and provides an automatic pre-screening tool for stacking-related candidates.

[Keywords]: graphene; two-dimensional materials; optical microscopy; instance segmentation; MaskTerial; optical contrast; layer recognition

目录

1.绪论.......................................................................................................10

1.1研究工作的背景和意义.....................................................................10

1.2国内外研究现状.................................................................................11

1.3主要研究内容.....................................................................................12

1.4论文结构组织.....................................................................................12

2.石墨烯物理与光学识别基础...............................................................13

2.1石墨烯结构与层数相关性质.............................................................13

2.2光学显微成像与绿色通道光学对比度.............................................14

2.3数据集与标注格式.............................................................................14

3. 模型与方法..........................................................................................14

3.1 MaskTerial 与 Mask2Former 分割框架.........................................14

3.2本文的石墨烯分割改进.....................................................................14

3.3绿色通道 WLS 基线模型................................................................16

3.4紧凑型有序边界 BCE 层数识别模型………………….................17

3.5红外辅助子区域与 ABC 堆垛候选识别流程…………………….19

4. 实验设计与结果分析..........................................................................20

4.1实验设置与评价指标.........................................................................20

4.2分割实验结果.....................................................................................21

4.3分割可视化分析.................................................................................22

4.4层数识别实验结果.............................................................................23

4.5红外辅助 ABC 堆垛候选识别结果……………………………….25

4.6误差来源与讨论…………………………………………………….27

5.总结与研究展望...................................................................................28

5.1总结.....................................................................................................28

5.2研究展望.............................................................................................29

参考文献..................................................................................................29

致谢..........................................................................................................30

1. 绪论

1.1 研究工作的背景和意义

石墨烯是由碳原子以 sp2 杂化形成的二维蜂窝状晶格材料[1]。单层石墨烯具有线性色散关系、高载流子迁移率、高机械强度和较强的光学透过率，是二维材料物理和纳米器件研究中的基础材料之一[2]。随着层数增加，石墨烯逐渐从单层 狄拉克（Dirac）费米子体系过渡到少层石墨烯和类石墨体系，其电子能带、光学吸收、层间耦合和输运性质都会发生变化。对于双层和多层石墨烯，不同堆垛方式也会带来不同的物性，例如 AB 堆垛、ABC 堆垛以及扭转角引入的 摩尔（moiré）超晶格都可能导致新的低能电子结构[4]。因此，在实验制备过程中，仅仅找到一片“石墨烯”是不够的，还需要进一步判断其层数和局部均匀性。

在二维材料器件制备中，机械剥离仍然是获得高质量石墨烯的重要方法。该方法能够产生晶体质量较高的薄片，但其随机性很强，同一张衬底上会同时出现不同层数、不同尺寸和不同形貌的石墨烯薄片（flake）。实验人员通常需要在光学显微镜下反复扫描衬底，凭借颜色、对比度和形状经验筛选目标区域，再使用拉曼光谱（Raman spectroscopy）、原子力显微镜（atomic force microscopy, AFM）或电学测量进行确认。这个流程的主要问题是人工筛选耗时较长，并且判断标准依赖显微镜光源、相机白平衡、衬底厚度和实验人员经验。对于需要大批量制备异质结、筛选少层样品或进行统计实验的研究而言，人工筛选会成为明显瓶颈。

因此，建立一个能够从显微镜图像中自动分割石墨烯薄片，并进一步给出层数预测的系统具有实际价值。自动分割可以减少人工搜索时间，层数识别可以提高后续拉曼光谱或原子力显微镜表征的效率。本文的目标不是完全替代高精度表征，而是构建一个适合实验室日常筛片的高通量预筛选工具：对可见薄片给出分割掩膜，对 1-7 层或 1-9 层范围给出层数预测，对不确定样本标记为需要人工复核。

1.2 国内外研究现状

石墨烯层数识别最直接的方法是 拉曼光谱和原子力显微镜（AFM）。拉曼光谱可以通过 G 峰、2D 峰位置、强度和线宽变化判断层数及缺陷情况；原子力显微镜可以直接给出厚度和形貌信息。这些方法准确可靠，但需要逐点测量，时间成本高，不适合作为显微镜大范围扫描阶段的主工具。

另一类方法基于光学显微图像。由于石墨烯和二氧化硅/硅（SiO2/Si）衬底之间存在薄膜干涉效应，不同层数会在 RGB 通道中表现出不同光学对比度[3]。早期研究表明，合适氧化层厚度下单层和少层石墨烯可以直接在光学显微镜中观察到。后续工作进一步使用绿色通道光学对比度（green-channel contrast）或 RGB 通道对比度对 1-3 层石墨烯进行经验判别[7]。该方法速度快、设备要求低，但对显微镜参数、白平衡、照明均匀性和相机响应十分敏感，不同实验室之间很难直接复用同一套阈值。

近年来，深度学习方法开始被用于二维材料自动识别。MaskTerial 提出了一个面向二维材料薄片检测与分类（flake detection and classification）的基础模型框架[6]。该工作使用改进的 Mask2Former[5] 实例分割网络检测薄片，并结合基于光学对比度（optical contrast）的 AMM/GMM 分类模块进行材料或厚度分类；同时通过合成数据预训练和少量真实数据微调（fine-tuning）提高模型对新材料的适配能力。MaskTerial 为本文提供了重要基础：一方面，其 Mask2Former 分割框架适合从复杂显微图像中提取薄片分割掩膜；另一方面，原始分类模块主要面向粗粒度或数据集定义的类别，本文需要针对石墨烯 1–7 层和 1–9 层进行更精细的层数识别，因此需要重新设计层数模型。

1.3 主要研究内容

本文主要完成以下工作。

第一，基于 MaskTerial/Mask2Former 框架训练石墨烯薄片分割模型。针对本文数据中低对比度、小块和重复预测较多的问题，对原始配置进行修改，包括减少对象查询（object query）数量、提高无目标类别权重（no-object weight）、调整批大小（batch size）、学习率和训练迭代策略。模型输出后进一步进行后处理，合并重复或包含关系明显的分割掩膜，并过滤低置信度、小面积和形状复杂度过高的预测。

第二，构建 绿色通道层数识别 基线模型。对每个薄片 的局部区域进行背景估计与校正，提取 归一化绿色通道光学对比度 和白平衡参数，训练类别均衡加权最小二乘（class-balanced weighted least squares）回归模型，作为后续方法的对照组。

第三，提出紧凑型有序边界二元交叉熵（compact ordinal boundary binary cross-entropy, ordinal boundary BCE）层数识别模型。该模型只使用少量物理相关特征，包括归一化绿色通道差值（normalized delta G）、薄片内部对比度四分位距（contrast IQR）和白平衡参数。模型输出一个连续分数，并通过有序边界判断层数。损失函数直接优化每个相邻层数边界，从而更适合层数这种有序离散标签。

第四，搭建分割与层数识别推理流程。输入显微镜图片文件夹后，系统先进行薄片分割，再对每个分割掩膜提取绿色通道特征并预测层数，最终输出带层数标签的 COCO 分割标注文件。

第五，探索红外图像辅助的子区域分割ABC堆垛候选识别流程。对于同时具有原始显微图像（raw image）、50 倍红外图像和原始显微图像上的标注的样本，本文将原始图像分割标注映射到红外图像坐标系，在薄片内部进一步分割子区域，并在每个子区域内基于红外灰度二分类判断是否存在可能对应不同堆垛的局部灰度区域。最终流程输出COCO 文件（标注为“has_ABC”），用于后续人工或拉曼光谱复核。

1.4 论文结构组织

本文共分为五章。第一章介绍研究背景、相关工作和本文主要内容。第二章介绍石墨烯层数与堆垛相关物理性质，以及光学显微图像中绿色通道光学对比度的来源。第三章介绍 MaskTerial/Mask2Former 分割框架、本文分割改进、加权最小二乘（WLS）基线模型、紧凑型有序边界BCE层数识别方法以及红外辅助子区域与ABC堆垛候选识别流程。第四章给出实验设置、分割结果、层数识别结果、红外辅助流程可视化结果和误差分析。第五章总结本文工作，并讨论未来可改进方向。

2. 石墨烯物理与光学识别基础

2.1 石墨烯结构与层数相关性质

单层石墨烯由一个原子层厚度的碳原子蜂窝晶格组成，其低能电子结构可在 K 和 K' 谷附近近似为线性色散，因此常被用作研究二维 狄拉克费米子输运的模型体系。随着层数增加，层间耦合会改变能带结构。例如 AB 堆垛双层石墨烯具有不同于单层的低能色散，并可以通过外加垂直电场调控能隙；三层及以上石墨烯还可能出现ABA、ABC等不同堆垛方式，不同堆垛会带来不同的低能态密度、光学响应和输运行为。也就是说，层数和堆垛不是简单的形貌描述，而是决定器件物理性质的重要自由度。

这一点在摩尔超晶格器件中尤其明显。将两层石墨烯或石墨烯与其他二维材料按特定角度堆叠时，晶格失配或扭转角会形成长周期摩尔势，进而重构能带并诱导关联绝缘态、超导、异常霍尔效应等低温量子输运现象。课题组的研究方向也集中在低维材料及其异质结中的量子输运、拓扑量子物态、磁性、非常规超导和新奇异质结界面等问题[4]。在这类实验中，石墨烯薄片可能作为主要输运通道、接触电极、局域栅极或异质结中的关键层，其层数、面积、边界质量和洁净程度都会影响器件加工与最终测量。

在自旋输运相关研究中，石墨烯也具有重要作用。由于碳元素自旋轨道耦合较弱、核自旋背景较低，高质量石墨烯可以作为较长自旋弛豫长度的二维输运通道；同时，通过与磁性材料、强自旋轨道耦合材料或超导材料构成异质结，又可以研究邻近效应诱导的自旋、谷和拓扑输运现象。因此，在器件制备前快速找到合适层数和尺寸的石墨烯薄片，是后续微纳加工和低温输运测量的基础步骤。本文的图像识别工作并不直接测量这些量子输运现象，而是服务于样品制备前端：从显微图像中更高效地筛选出可能用于摩尔超晶格器件或自旋输运器件的候选薄片。

2.2 光学显微成像与绿色通道光学对比度

石墨烯虽然只有原子层厚度，但在二氧化硅/硅（SiO2/Si）衬底上可以通过光学显微镜观察到。这主要来自石墨烯、二氧化硅层和硅衬底之间的多层薄膜干涉。不同层数会改变反射光强，使薄片区域与裸衬底区域在 RGB 通道中出现微弱但可测的对比度。

本文使用绿色通道（green channel）作为层数识别的主要光学信号。对一个薄片，记背景校正后的薄片绿色通道强度（flake green intensity）为 G_flake，局部背景绿色通道强度（background green intensity）为 G_bg，则归一化绿色通道差值（normalized delta G, ndg）定义为

ndg=ΔGGbg=Gflake-GbgGbg.

在理想情况下，少层石墨烯的 ndg 会随层数单调变化，因此可以用作层数判别特征。但是实际显微图像中存在三个问题。第一，不同拍摄设置会改变 白平衡（white balance），导致同一层数的 对比度发生整体偏移。第二，视野内照明并不完全均匀，背景可能存在缓慢变化。第三，薄片内部可能存在褶皱、污染或厚度不均匀，使单个平均值不能完全代表该 薄片。因此，本文在使用 绿色通道光学对比度 时同时加入白平衡参数和 薄片内部 contrast 分布宽度。

2.3 数据集与标注格式

本文使用 COCO 分割标注格式保存石墨烯显微图像标注。分割任务中，每个标注（annotation） 对应一个 薄片分割掩膜；层数任务中，类别名称（category name） 对应真实层数。白平衡信息由图片名解析得到，文件名前部数字块被转换为两个白平衡参数 wb1 和 wb2。例如，当图片名中前四个数字块可解析为 a,b,c,d 时，代码将其转为 wb1=a.b，wb2=c.d。

当前层数数据中 1-9 层数据较完整，但 5 层缺失。因此，对于监督训练，模型实际使用的类别为 [1,2,3,4,6,7] 或扩展后的 [1,2,3,4,6,7,8,9]。5 层不作为已监督学习到的类别。在推理时，5 层根据 4 层和 6 层 分数中位数（分数中位数） 进行插值，作为待人工复核的候选区间。这样的处理避免了把缺失标签误写成已经验证过的分类结果。

3. 模型与方法

3.1 MaskTerial 与 Mask2Former 分割框架

MaskTerial 是面向二维材料显微图像的自动薄片检测与分类（flake detection and classification）框架。其核心思想是将薄片搜索拆成两个阶段：第一阶段用实例分割模型检测薄片分割掩膜，第二阶段对每个薄片计算光学对比度并进行材料或厚度分类。该框架的分割部分基于 Mask2Former。Mask2Former 将图像特征输入像素解码器（pixel decoder）和 Transformer 解码器（transformer decoder），通过一组对象查询（object queries）预测分割掩膜嵌入（mask embedding）和类别概率。与传统逐像素语义分割（semantic segmentation）不同，Mask2Former 直接输出实例级分割掩膜，因此适合处理一张显微图像中多个薄片的情况。

训练时，Mask2Former 使用Hungarian matching将预测查询与真实分割掩膜一一匹配。匹配后的损失包含分类交叉熵、掩膜二元交叉熵和 Dice 损失。未匹配查询被视为无目标类别（no-object）。对于本文的石墨烯数据，许多显微镜视野中真实薄片数量并不多，如果对象查询数过大，模型容易产生大量低质量重复候选；如果无目标类别权重（no-object weight）过低，模型对无效候选的惩罚不足。因此，本文的分割改进首先从查询数和无目标类别权重入手。

MaskTerial 原始框架还包含 AMM/GMM 分类头，用于根据 光学对比度 对 薄片 做粗分类。本文曾尝试将层数数据重标为低层、中层、厚层三类并训练 AMM/MLP 粗分类模型，但结果显示 AMM 对低层召回不足，MLP 虽然能较好地区分 低层与其他类别，但中层与厚层仍有明显混淆。因此，本文最终不采用 AMM 粗分类作为层数识别主方法，而是保留 Mask2Former 作为分割基础，并单独设计绿色通道有序层数识别。

3.2 本文的石墨烯分割改进

本文使用的基线配置文件改进了配置文件。两者的关键差异见表 3-1。

表 3-1 分割配置主要差异

| 参数 | 基线模型 | 本文改进 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| NUM_OBJECT_QUERIES | 100 | 20 | 减少无效候选和重复预测，使查询数更接近单张图像中实际薄片数量 |
| NO_OBJECT_WEIGHT | 0.1 | 0.4 | 增强对 无目标类别查询 的惩罚，降低低质量假阳性 |
| IMS_PER_BATCH | 16 | 32 | 提高训练批大小（batch size），改善梯度估计稳定性 |
| BASE_LR | 1e-5 | 5e-5 | 在微调（fine-tuning）中提高学习率，加快适配 |
| MAX_ITER | 12000 | 12000 | 训练迭代数 |
| LR scheduler | no warmup | WarmupCosineLR | 前期 warmup，后期平滑下降 |

模型直接输出的分割掩膜仍可能存在重复、包含、小碎片和形状异常等问题。因此，本文加入了基于规则的后处理。第一，对两个预测分割掩膜计算交并比（intersection over union, IoU）和包含比例（containment）。如果 IoU 大于 0.5，或者较小分割掩膜被较大分割掩膜覆盖比例超过 0.8，则认为二者是同一薄片的重复预测，并进行并集方式合并。第二，对最终薄片进行过滤：置信度需要大于 0.015，面积需要大于 100 µm²，形状复杂度需要小于 5.0。形状复杂度定义为

C=P24πA,

其中 P 是分割掩膜周长，A 是分割掩膜面积。圆形或紧凑形状的 C 接近 1，细长、破碎或边界极不规则的预测会得到更大的 C。这一指标可以过滤由噪声、边缘伪影或错误分割产生的碎片。

该后处理流程的可视化效果在第 4.2 节与分割定量结果一并展示。

3.3 绿色通道 WLS 基线模型

为了建立可解释的对照组，本文首先实现绿色通道加权最小二乘（weighted least squares, WLS）基线模型。其特征提取与后续有序模型使用同一套预处理流程，保证比较公平。对每个薄片，先根据外接框（bounding box, bbox）外扩得到局部感兴趣区域（region of interest, ROI），再排除所有标注薄片分割掩膜及其膨胀处理（dilation）区域，得到背景候选像素。对背景绿色通道使用双边滤波，并在背景候选中寻找主峰附近像素，拟合一阶背景平面

Gbgx,y=ax+by+c.

为了降低杂质或其他 薄片 对背景拟合的影响，背景平面拟合使用 残差 sigma 裁剪（residual sigma clipping）。先拟合一次平面，计算残差，再删除偏离中位残差超过若干倍 sigma 的背景点，重复迭代后得到更稳定的背景估计。

对于薄片区域，本文比较了峰值（peak）、中位数（median）、截尾中位数（trimmed median）、中心中位数（central median）和最大内域中位数（largest inner median）等代表值。最终基线模型使用最大内域中位数，即先对薄片分割掩膜腐蚀，取内部最大连通区域，再计算背景校正后绿色通道残差的中位数。该方法可以减少边缘混合像素和局部噪声的影响。

WLS 基线模型使用的输入特征为

x=ndglargest_inner_median,wb1.

回归模型为

y=β0+β1ndglargest_inner_median+β2wb1.

训练时使用 类别均衡样本权重（class-balanced sample weight），以减弱不同层数样本量不均衡的影响。设训练集样本总数为 N，训练集中实际出现的层数类别数为 K，第 c 层样本数为 n_c。对于真实层数 y_i=c 的样本，其权重定义为

ωi=ωyi=NKnyi.

因此，每个类别的总权重大致相同：

i:yi=c​ωi=ncNKnc=NK.

WLS 基线模型实际优化的目标函数为

minβ0,β1,β2i=1Nωiyi-β0-β1ndgi-β2wb1i2.

预测时先得到连续分数yi，再映射到距离最近的有效层数类别：

ci=argminc∈Cyi-c,

其中 C 是当前实验使用的有效层数集合，例如 [1,2,3]、[1,2,3,4,6,7] 或 [1,2,3,4,6,7,8,9]。

3.4 紧凑型有序边界 BCE 层数识别模型

WLS 基线模型的优点是简单、可解释，但它本质上优化连续层数数值的均方误差。对于层数分类任务，分数靠近真实层数并不一定代表边界判别正确。例如真实层数为 3 时，分数为 3.45 和 3.55 在 MSE 上差别不大，但如果 3/4 边界位于二者之间，则会导致完全不同的分类结果。因此，本文将层数识别重新表述为有序边界判别问题。

模型输入四个基础特征：

x=ndg,iqr_ndg,wb1,wb2.

其中

iqr_ndg=P90Gflake-Gbg-P10Gflake-GbgGbg.

iqr_ndg 描述薄片内部对比度分布宽度，可反映厚度不均匀、污染或边缘混入带来的不确定性。对训练集拟合均值和标准差后，输入特征被标准化为

z=x-μtrainσtrain.

然后构造固定的 7 维特征映射：

ϕx=zndg,zndg2,ziqr,zwb1,zwb2,zndgzwb1,zndgzwb2.

其中 z_ndg^2 允许 绿色通道对比度 与层数之间存在轻微非线性，交互项 z_ndgz_wb1 和 z_ndgz_wb2 用来描述白平衡对 对比度斜率的调制。

模型输出共享连续分数：

si=wTϕxi+b.

对于有效类别 [1,2,3,4,6,7]，定义有序边界 [2,3,4,6,7]。每个边界 B_j 表示 y≥ b_j。边界 logit 值为

aij=si-θj.

真实标签被转为边界标签（boundary targets）：

tij=1,yi≥bj,0,yi<bj.

训练损失为带间隔的有序 BCE 损失（margin ordinal BCE）：

L=1Ni​ωyij​λj{tijsoftplusm-aij +1-tijsoftplusaij+m}+γ∥w∥22.

其中 ω_y 是 类别均衡样本权重（class-balanced sample weight），λ_j 是边界权重，m 是间隔（margin），γ 是 L2 正则化强度。该损失的含义是：如果样本应该跨过某个边界，则希望 a_ij>m；如果样本不应该跨过该边界，则希望 a_ij<-m。当预测错得更远时，会跨错更多边界，因此损失自然增大。

为了保证阈值顺序合法，模型不直接优化 θ_j，而是优化原始参数，并通过 softplus 间隔生成单调递增阈值：

θ1=r0, θj=θj-1+softplusrj-1+ϵ.

预测时统计分数跨过的边界数，并映射回有效层数。对于缺失的 5 层，不参与训练；推理阶段可根据 4 层和 6 层训练集分数中位数进行线性插值，作为复核区间。

3.5 红外辅助子区域与 ABC 堆垛候选识别流程

除常规光学图像中的薄片分割和层数识别外，本文还针对显微镜原图/红外图像成对图像设计了红外辅助分析流程。该任务的输入是一组同一薄片的显微镜原图和 50 倍红外图像，其中标注只给在显微镜原图上的石墨烯分割标注。目标不是重新训练一个端到端深度网络，而是在已有显微镜原图标注基础上，自动得到红外坐标系下的子区域划分，并进一步判断每个薄片内部是否存在可能对应 ABC 堆垛或局部堆垛差异的灰度区域。最终输出仍采用 COCO 分割标注格式：若某个原始石墨烯分割标注中至少一个子区域通过 ABC 候选判断，则保留该原始分割标注，并将其类别写为 has_ABC；否则该分割标注不写入输出文件。

整个流程由两级判断组成。第一级是子区域分割。首先，算法根据显微镜原图分割掩膜的形状在红外图像中自动寻找对应的薄片区域。具体而言，先在红外灰度图中通过多阈值、形态学开闭运算和连通域过滤生成候选分割掩膜，再用归一化形状 IoU 与显微镜原图的石墨烯标注并集做匹配，选择代价最低的红外目标区域。得到原始显微图像区域和红外图像区域后，用二者外接框估计仿射变换，将显微镜原图的分割标注和显微镜原图证据映射到红外坐标系。

在子区域划分中，本文采用显微镜原图主导、红外图像补充的策略。显微镜原图更接近人眼观察结果，因此首先从显微镜原图的 LAB 亮度校正、RGB 单通道和多通道 Canny 边界中提取候选分割；红外图像虽然在复杂区域中能显露更多内部结构，但容易受到堆垛整体灰度、条纹和阴影影响，直接按红外强度分层会产生过碎区域。因此，红外强度候选结果（infrared intensity candidate）主要作为边界证据和评分依据，而不是无条件替代显微镜原图的分割。最终分割器只保留三类清晰的候选路径：第一，合并为单一区域路径（merge_to_one）用于在红外边界证据较弱时抑制简单块过分割；第二，原始图像配准结果（raw-warp）与红外证据（infrared evidence）形成混合候选结果（hybrid candidate），用于在原始显微图像已给出大体结构但需要红外辅助修正边界时接管；第三，原始图像多通道 Canny 候选结果（raw multi-channel Canny candidate）用于复杂块中弱边界的补充切分。评分主要考虑区域内灰度方差、小区域惩罚、区域数惩罚和边界梯度支持；Canny 候选结果只有在原始图像通道边界证据显著且不会覆盖 merge_to_one 等保守决策时才接管。这样的设计使流程在简单块上保持保守，在复杂块中利用原始图像/Canny 边界补充分割能力。

第二级是子区域内 ABC 堆垛候选判断。对每个最终子区域，算法在红外灰度图内进行局部二分类。为减少边缘混合像素和极端噪声的影响，先将子区域分割掩膜向内腐蚀 2 个像素，再去除灰度分布的前 5% 和后 5% 极端值；随后对红外灰度做轻微 Gaussian 平滑（σ=0.5），并在有效像素上强制运行 k=2 的一维 KMeans。KMeans 的两类按原始红外灰度中位数从暗到亮排序。如果两块灰度中位数满足阈值条件，则记为 ABC/堆垛候选。这里设置阈值是因为实验观察表明，过大的灰度差常来自黑边、反光、背景混入或其它极端值，而不是同一子区域内较细微的堆垛差异；设置较小色块的面积比例下限则用于避免把少量噪声点或边缘残留误判为有效堆垛区域。

该流程具有两个特点。第一，它可以直接接在分割模型的后面，不需要任何人工参与，所有切换都由原始显微图像/红外图像证据、区域数和无监督评分自动决定。第二，输出 has_ABC 时保留的是输入原始图像 COCO 中的原始 gra 分割标注，而不是红外坐标系下的临时子区域分割掩膜。这使得结果可以直接回到常规样品筛选标注体系中，作为“该薄片大概率包含 ABC 堆垛区域，需要进一步拉曼光谱或人工复核”的候选标签。

4. 实验设计与结果分析

4.1 实验设置与评价指标

分割实验使用石墨烯 COCO 分割标注数据集，基线配置文件为 config_baseline.yaml，改进配置文件为base_config.yaml。标准评价指标采用 COCO 分割评价指标 AP、AP50、AP75，并按薄片面积分区统计。但是在实际筛片场景中，AP/AP50 不能完全反映模型输出的可用性：如果一个真实薄片被切成多个碎片，模型仍可能在 AP50 中得到部分匹配；如果测试集标注存在漏标，模型找到未标注但肉眼可见的薄片时也会被计为假阳性。因此，本文额外统计实例级可用性指标。

实例级指标以 IoU=0.5 的一对一匹配为基础，计算真阳性（TP）、假阳性（FP）、假阴性（FN）、精确率（precision）、召回率（recall）和 准确率与召回率调和平均（F1） 值。为了衡量原始模型常见的碎片化问题，本文还统计每张图的假阳性数量、拆分率和平均碎片数。拆分率（split rate）表示被多个显著预测分割掩膜覆盖的真实薄片比例；平均碎片数表示每个被命中的真实薄片平均对应多少个显著预测分割掩膜。这组指标更直接反映实验人员在显微镜筛片时需要面对多少噪声候选，以及一个薄片是否被重复切碎。

层数识别实验以测试集中对层数判断的正确率 精确准确率，范围判断正确率 允许一层误差准确率为主要检测指标。

4.2 分割实验结果

表 4-1 给出了本文最终采用的分割对照。为了区分模型配置修改和后处理的贡献，本文同时比较四组结果：原始模型无后处理、原始模型加后处理、改进模型无后处理、改进模型加后处理。其中，原始模型为 graphene_mid_finetune_baseline，改进模型为 graphene_mid_finetune。四组结果使用同一测试集和同一套实例级评价脚本，因此可以直接比较输出可用性。

表 4-1 最终分割模型与基线模型对照

| 模型 | 推理设置 | 图像数 | 标记数 | 预测数 | TP | FP | FN | precision | 召回率 | F1 | FP/图 | 拆分率 | 平均碎片数/命中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| graphene_mid_ finetune_baseline | 原始模型 | 40 | 187 | 3950 | 160 | 3790 | 27 | 4.1% | 85.6% | 7.7% | 94.75 | 75.4% | 10.20 |
| graphene_mid_ finetune_baseline | 本文后处理 | 40 | 187 | 214 | 121 | 93 | 66 | 56.5% | 64.7% | 60.3% | 2.33 | 0.5% | 1.01 |
| graphene_mid_ finetune | 无后处理 | 40 | 187 | 734 | 139 | 595 | 48 | 18.9% | 74.3% | 30.2% | 14.88 | 38.5% | 2.21 |
| graphene_mid_finetune | 本文后处理 | 40 | 187 | 188 | 126 | 62 | 61 | 67.0% | 67.4% | 67.2% | 1.55 | 1.6% | 1.02 |

从表 4-1 可以看出，基线模型并不是完全找不到薄片。它的召回率达到 85.6%，说明模型确实覆盖了许多真实目标；但这种召回是通过极大量候选实现的。40 张图中基线模型输出 3950 个预测，其中 3790 个是假阳性，平均每张图 94.75 个假阳性，精确率只有 4.1%，F1 值只有 7.7%。同时，拆分率达到 75.4%，每个命中的真实薄片平均对应 10.20 个显著预测碎片。这说明原始模型输出虽然可能在 AP50 或命中类指标上覆盖到目标，但实际使用时会给实验人员带来大量重复、小碎片和噪声候选。

首先，比较两组无后处理结果可以看到模型配置修改本身的收益。graphene_mid_finetune 在不使用后处理时，预测数量从基线模型的 3950 降到 734，FP/图从 94.75 降到 14.88，拆分率从 75.4% 降到 38.5%，精确率从 4.1% 提升到 18.9%，F1 值从 7.7% 提升到 30.2%。这说明减少对象查询、提高无目标类别权重（no-object weight）以及针对小碎片调整训练策略后，模型原始输出已经显著减少了无效候选和重复碎片。与此同时，召回率从 85.6% 降到 74.3%，说明模型不再像基线模型那样用大量低质量候选去覆盖目标，而是输出更保守、更干净的候选集合。

其次，比较同一模型加后处理前后的结果可以看到后处理的收益。对于基线模型，后处理将预测数量从 3950 降到 214，FP/图从 94.75 降到 2.33，拆分率从 75.4% 降到 0.5%，F1 值从 7.7% 提升到 60.3%。对于改进模型，后处理将预测数量从 734 降到 188，FP/图从 14.88 降到 1.55，拆分率从 38.5% 降到 1.6%，F1 值从 30.2% 提升到 67.2%。这说明重叠合并、面积过滤、置信度过滤和形状复杂度过滤能够有效把重复分割掩膜和小碎片清理掉，使每个真实薄片对应更接近单个完整预测。

最终，graphene_mid_finetune 加本文后处理取得四组中最好的综合结果。相比基线模型无后处理，最终方法的精确率从 4.1% 提升到 67.0%，F1 值从 7.7% 提升到 67.2%，FP/图从 94.75 降到 1.55，拆分率从 75.4% 降到 1.6%。虽然召回率从 85.6% 降至 67.4%，但这是由于本文方法主动过滤低置信度、小面积和形状复杂度过高的碎片候选。对于实验室筛片任务，更重要的是输出少量、相对完整、可人工快速复核的候选薄片，而不是输出大量破碎分割掩膜。该结果说明，本文分割改进由两部分组成：模型配置修改负责提高原始候选质量，后处理负责进一步合并重复预测并过滤无效碎片。

4.3 分割可视化分析

从可视化观察，改进后的模型能够较好捕捉肉眼可见的石墨烯薄片，尤其是边界较清晰、面积较大的 薄片。后处理对重复分割掩膜 的合并和小碎片过滤也使输出更接近人工标注。图 4-1 给出了同一张测试图像在手工标注、原配置预测和改进配置加后处理预测下的可视化对比。手工标注中，图像内主要标出了少数肉眼可辨认且形状相对完整的石墨烯薄片。原配置预测结果中，模型输出了大量低置信度小色块，多个预测分割掩膜彼此接近或重叠，且存在一些面积很小、形状破碎的候选区域。这类输出虽然在数值上可能包含部分真实薄片，但对实际筛片并不友好，因为实验人员仍需要从大量噪声候选中手动判断有效样品。改进配置和后处理后的结果明显减少了碎片化预测和重复预测，保留的薄片数量与手工标注更接近，且主要集中在较清晰的候选区域。该对比直观说明，减少对象查询、提高无目标类别权重（no-object weight）以及后处理过滤共同提高了分割结果的可用性。

图 4-1 石墨烯分割可视化对比

4.4 层数识别实验结果

表 4-2 给出了 WLS 基线模型与本文有序边界 BCE 模型在测试集上的对比。

表 4-2 层数识别测试集指标

| 模型 | 类别范围 | n | 精确准确率 | 一层误差准确率 | MAE | 宏平均 F1 | 大误差率 | 复核率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLS 基线模型 | 1,2,3 | 29 | 86.2% | 100.0% | 0.138 | 0.857 | 0.00% | - |
| WLS 基线模型 | 1,2,3,4,6,7 | 57 | 75.4% | 98.2% | 0.263 | 0.752 | 1.75% | - |
| WLS 基线模型 | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 71 | 64.8% | 98.6% | 0.366 | 0.616 | 1.41% | - |
| 有序 BCE | 1,2,3,4,6,7 | 57 | 84.2% | 98.2% | 0.175 | 0.842 | 1.75% | 15.8% |
| 有序 BCE | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 71 | 77.5% | 98.6% | 0.239 | 0.772 | 1.41% | 18.3% |

首先，1–3 层 WLS 基线模型在测试集上达到 86.2% 的精确准确率和 100% 的允许一层误差准确率，说明在本文数据和预处理流程下，文献中利用绿色通道光学对比度判断低层石墨烯的思路是可以复现的。也就是说，本文并不是否定绿色通道特征本身；相反，实验表明经过局部背景拟合、最大内域中位数薄片代表值和白平衡参数校正后，绿色通道光学对比度对 1–3 层仍然是有效特征。

在 1–7 层任务上，本文有序模型相比 WLS 基线模型将精确准确率从 75.4% 提升到 84.2%，MAE 从 0.263 降低到 0.175，宏平均 F1 值从 0.752 提升到 0.842。允许一层误差准确率两者都达到 98.2%，说明绿色通道光学对比度已经能够提供较好的大致层数排序，而有序边界 BCE 模型进一步改善了相邻层数的边界判别。

当类别范围扩展到 1–9 层后，WLS 基线模型的精确准确率降至 64.8%，宏平均 F1 值降至 0.616，明显低于有序 BCE 模型的 77.5% 和 0.772。更重要的是，1–9 层 WLS 基线模型在训练集上的训练自拟合精确准确率也只有 50.9%，允许一层误差准确率为 95.1%。这说明它的问题不是测试集过拟合或数据划分偶然性，而是单一线性函数无法同时拟合低层和高层的层数边界，即存在模型欠拟合。换言之，线性回归仍能保持较高允许一层误差准确率，是因为 ndg 与层数总体仍近似单调；但它无法把高层相邻类别的精确边界放到正确位置，因此不适合作为 1–9 层精确识别的最终模型。本文的主要改进正是在保留绿色通道物理特征可解释性的基础上，将可用识别范围从传统低层范围扩展到至少 1–7 层，并在 1–9 层扩展实验中仍保持较好的识别能力。

该模型还提供复核标记（review flag）。当样本分数离任一边界过近，或者落入缺失 5 层插值区间时，模型会标记为需要人工复核。在 1–7 层模型中，复核率为 15.8%；去掉复核样本后，保留样本精确准确率达到 91.7%。这符合实验室应用需求：模型可以自动处理高置信样本，把低置信样本交给人工或 Raman 光谱/AFM 复核。

表 4-3 给出 1–9 层 WLS 基线模型与有序 BCE 模型在高层段的测试集混淆情况。可以看到，WLS 基线模型对真实 7 层完全失效：11 个真实 7 层样本没有任何一个被预测为 7 层，其中 7 个被低估为 6 层，3 个被高估为 8 层，1 个被高估为 9 层。相比之下，有序 BCE 模型在真实 7 层上有 6/11 个预测正确，主要错误也集中在相邻的 6 层和 8 层。按 7–9 层高层段统计，WLS 基线模型的精确准确率为 11/25=44.0%，有序 BCE 模型为 16/25=64.0%，提升 20个百分点。这说明有序 BCE 模型明显缓解了线性模型在高层边界上的失效。

表 4-3 1-9 WLS 基线模型 与 有序 BCE 高层段混淆统计

| 模型 | 真实层数 | 预测 6 | 预测 7 | 预测 8 | 预测 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLS 基线模型 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| WLS 基线模型 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| WLS 基线模型 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 有序 BCE | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 有序 BCE | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 有序 BCE | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |

表 4-4 给出 1-7 层 有序 BCE 模型的测试集混淆矩阵。

表 4-4 1-7 有序 BCE 测试集混淆矩阵

| 真实层数 | 预测 1 | 预测 2 | 预测 3 | 预测 4 | 预测 6 | 预测 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |

主要错误集中在 1/2、3/4 和 4/6 边界附近。其中 3/4 层混淆最明显，这与人工标注噪声和少层石墨烯光学对比度间隔较小有关。1–9 层模型的混淆矩阵进一步显示，7/8 和 8/9 之间也存在相邻层混淆，但几乎没有跨越两层以上的大错误。

表 4-5 给出训练集每层分数中位数。可以看到，随着层数增加，分数基本单调增大，说明模型学到的连续光学厚度分数具有合理物理含义。

表 4-5 训练集每层分数中位数

| 模型 | 层数 1 | 层数 2 | 层数 3 | 层数 4 | 层数 6 | 层数 7 | 层数 8 | 层数 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-7 有序 BCE | -1.558 | 1.045 | 4.215 | 5.325 | 10.789 | 16.494 | - | - |
| 1-9 有序 BCE | -3.577 | -0.411 | 3.513 | 4.850 | 10.562 | 15.671 | 20.004 | 24.222 |

5 层由于当前训练集中没有标注样本，不参与监督训练。对于实际推理，本文仅根据 4 层和 6 层分数中位数的中间位置给出插值复核区间，不将其写成已验证类别。未来需要补充 5 层样本后重新训练，才能对 5 层精确准确率做定量评价。

4.5 红外辅助 ABC 堆垛候选识别结果

为展示红外辅助流程的完整输出，本文使用当前最终参数在原始显微图像/红外图像成对数据上进行推理。输入为包含原始显微图像、红外图像和原始显微图像上的石墨烯（gra） COCO 标注的数据文件夹；输出为新的 COCO 文件，其中通过 ABC 候选判断的原始 gra分割标注被标记为 has_ABC。在当前样例数据中，流程共检查 23 个最终子区域，其中 14 个子区域通过二分类灰度筛选；这些通过筛选的子区域对应到 10 个原始显微图像 gra 标注，因此最终输出 COCO 中包含 10 个 has_ABC 分割标注。需要强调的是，has_ABC 是基于红外灰度和空间连通性的图像候选标签，并不等价于拉曼光谱或电子输运意义上的最终堆垛确认。

图 4-2 给出两个样例从输入到输出的完整流程。第一列为原始显微图像及其原始 gra 分割标注；第二列为在红外坐标系下推断出的子区域；第三列为每个子区域内部的二分类灰度分区；第四列用绿色标出通过 ABC 候选判断的少数类区域；第五列回到原始显微图像坐标，显示最终写入 COCO 的 has_ABC 分割标注。可以看到，该流程并不是直接在整块薄片上按红外亮暗阈值粗暴分类，而是先进行子区域分割，再在每个子区域内判断是否存在相对细微且占据足够面积的局部灰度差异。这样可以在一定程度上区分“不同子区域本身层数不同”与“同一子区域内存在局部堆垛差异”这两种情况。

图 4-2 红外辅助子区域（subpart）分割与 `has_ABC` 输出流程示例

为对比传统计算机视觉（computer vision, CV）方法，本文选取原始显微图像 Canny + 分水岭（watershed）作为代表性基线方法。该方法不使用红外图像和自动候选选择器，而是直接在原始显微图像上提取边缘并据此切分薄片。之所以选取该基线方法，是因为在前期实验中，Canny 边界相较直接阈值、KMeans 或单纯红外灰度分割更容易捕捉原始显微图像中人眼可见的弱边界，属于传统 CV 方法中较有竞争力的一类。图 4-3 给出一张图上的对比结果。

图 4-3 原始显微图像 Canny + 分水岭 与本文红外辅助流程对比

从可视化可以看到，原始显微图像 Canny + 分水岭能够找到薄片内部的一些弱边界，但缺少后续的区域可信度判断，容易把纹理、噪声和局部边缘响应切成多个小块。该方法将目标区域切成 11 个区域，而人工子区域标注为 2 个区域；本文方法在原始显微图像主导的基础上引入红外图像辅助和候选选择，最终保持为 2 个区域，并与人工子区域更一致。表 4-6 给出该样例上的定量指标，指标为调整兰德指数（adjusted Rand index, ARI）和边界F1（boundary F1, 边界准确度和召回率的调和平均）。

表 4-6 在样例图中传统 CV 基线方法与本文方法对比

| 方法 | 输入信息 | 预测区域数 | ARI | boundary F1 | 主要现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始显微图像 Canny + 分水岭 | 原始图像 RGB/灰度 | 11 | 0.084 | 0.087 | 能捕捉弱边界，但明显过分割 |
| 本文紧凑型 raw-warp + 红外辅助流程 | 原始图像 + 红外图像 | 2 | 0.842 | 0.624 | 保留主要子区域边界，抑制碎片 |

4.6 误差来源与讨论

本文方法的主要误差来源有两类。

第一，在分割模型的可视化中，我们可以看见模型找出了一些人眼在标注时忽略掉的薄片，但是在我们的指标中把它们定为假阳性，因此最终模型的实际正确率会高于文中的 67.0%。

第二，层数标注本身存在不确定性。许多样本的层数来自光学显微经验判断，而非逐个薄片的 Raman 光谱或 AFM 标定。对于对比度接近的相邻层数，人工标签可能也存在边界模糊。因此在构造模型的时候对于标注跨越的惩罚实际上算法是较为温和的，只有跨越两次边界的时候才加重惩罚，在训练的方法上就允许了一定的误差。

第三，红外辅助 ABC 堆垛候选识别是图像预筛选，而不是最终物性确认。红外图像中的灰度差可能同时来自堆垛方式、层数变化、局部污染、边缘厚度、照明不均匀和配准误差。因此，本文在算法上采用原始显微图像主导、红外图像补充和二分类候选筛选，以减少直接红外阈值导致的过分割；但最终 has_ABC 标签仍应理解为需要进一步拉曼光谱、AFM 或人工复核的候选标记。未来如果能够获得拉曼光谱确认的 ABC/非 ABC 标注，可进一步将该流程从无监督规则筛选升级为有监督判别模型。

5. 总结与研究展望

5.1 总结

本文围绕石墨烯显微图像自动识别，完成了薄片实例分割、层数识别和红外辅助 ABC 堆垛候选识别三部分工作。分割方面，本文以 MaskTerial/Mask2Former 为基础，对石墨烯数据进行微调（fine-tuning），并通过减少对象查询数、提高无目标类别权重（no-object weight）、调整训练策略和设计后处理流程，提升了薄片分割掩膜输出质量。实例级评估显示，原始基线模型 graphene_mid_finetune_baseline无后处理时输出极度碎片化，精确率仅为 4.1%，F1 值为 7.7%，平均每张图 94.75 个假阳性，拆分率为 75.4%。在不加后处理时，本文改进模型已经将 FP/图降至 14.88，F1 值提升到 30.2%，说明模型配置修改改善了原始候选质量；进一步加入后处理后，最终精确率达到 67.0%，F1 值达到 67.2%，假阳性降至 1.55 个/图，拆分率降至 1.6%。这说明本文方法显著提升了实验室筛片场景下的输出可用性。

层数识别方面，本文首先实现了基于绿色通道光学对比度和白平衡参数的 WLS 基线模型。该基线模型在 1–3 层任务上达到 86.2% 的精确准确率和 100% 的允许一层误差准确率，证明本文的特征提取流程能够复现低层绿色通道光学对比度判据；但该基线模型在 1–7 层任务上下降到 75.4% 的精确准确率，扩展到 1–9 层后测试集精确准确率进一步降至 64.8%，训练集训练自拟合准确率也只有 50.9%，说明单一直线拟合难以描述高层段的层数-对比度关系。随后本文提出紧凑型有序边界 BCE 模型，将层数识别视为有序边界判别问题。该模型只使用少量物理相关特征，参数量小，适合当前样本量有限的数据集。在 1–7 层任务上，模型测试集精确准确率达到 84.2%，允许一层误差准确率达到 98.2%；在 1–9 层任务上，精确准确率达到 77.5%，允许一层误差准确率达到 98.6%。这些结果说明，结合局部背景校正、白平衡建模和有序边界损失，可以在保留绿色通道特征物理可解释性的同时，将可靠识别范围从低层拓展到更高层数。

红外辅助分析方面，本文进一步构建了显微镜图像/红外图像成对图像的子区域分割和 has_ABC 候选输出流程。该流程以显微镜图像上的石墨烯标注为输入，自动配准到 50 倍红外图像，在显微镜图像主导、红外图像补充的原则下划分子区域，再使用红外灰度二分类判断子区域内是否存在候选堆垛差异区域。当前测试数据中，流程基本上能和人工标注的子区域吻合，并准确找出可能有 ABC 堆垛的薄片。该结果说明，本文系统可以从常规薄片分割掩膜进一步扩展到子区域层面的红外辅助候选筛选，为后续拉曼光谱或人工复核提供更聚焦的目标区域。

5.2 研究展望

本文仍有若干不足。首先，当前 5 层石墨烯样本缺失，因此模型目前没有对 5 层进行验证。未来应优先补充 5 层样本，继续进行训练。其次，当前层数标签主要来自光学经验判断，未来应使用拉曼光谱、原子力显微镜或已知器件结果对关键样本进行校准，建立更可靠的真实标注（ground truth），可能可以进一步提高精度，因为当前的算法因为人工标注的模糊性对损失函数进行了放宽处理。第三，分割模型和层数模型目前是串联流程，未来可以进一步结合层数识别复核标记（layer recognition review flag）（代码在仓库里但是还没有加进流程，主要处于模糊边界的薄片单独输出交由人工审核），形成更完整的自动筛片软件。

总体而言，本文方法能够在现有实验室显微镜图像中，实现石墨烯薄片的自动分割，并在 1–7 层精确识别和 1–9 层扩展识别中取得优于线性基线模型的结果，为二维材料制备流程自动化提供了可行基础。

参考文献

[1] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, et al. Electric field effect in atomically thin carbon films[J]. Science, 2004, 306(5696): 666-669. DOI: 10.1126/science.1102896.
[2] Geim A K, Novoselov K S. The rise of graphene[J]. Nature Materials, 2007, 6: 183-191. DOI: 10.1038/nmat1849.
[3] Blake P, Hill E W, Castro Neto A H, et al. Making graphene visible[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91(6): 063124. DOI: 10.1063/1.2768624.
[4] Novoselov K S, Mishchenko A, Carvalho A, et al. 2D materials and van der Waals heterostructures[J]. Science, 2016, 353(6298): aac9439. DOI: 10.1126/science.aac9439.
[5] Cheng B, Misra I, Schwing A G, et al. Masked-attention Mask Transformer for universal image segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 1290-1299.
[6] Uslu J L, Nekrasov A, Hermans A, et al. MaskTerial: a foundation model for automated 2D material flake detection[J]. Digital Discovery, 2025, 4: 3744-3752. DOI: 10.1039/D5DD00156K.
[7] Sahriar M A, Rumman A H, Abed M R H, et al. Optical image analysis for graphene layer detection: Enhanced green channel methodology[J]. Computational Materials Science, 2024, 244: 113198. DOI: 10.1016/j.commatsci.2024.113198.

致谢

首先感谢杨硕颖老师在课题选择、实验思路和论文写作中的指导。感谢课题组同学在石墨烯样品制备、显微镜拍摄和层数标注中的帮助。感谢 MaskTerial 项目作者公开代码、模型和数据资源，使本文能够在已有二维材料自动识别框架基础上开展进一步改进。另外感谢梅佳伟老师对于我物理直觉和思考问题精神的引导，物理的思维方式会在我之后深耕的领域继续发挥作用，对我的探索和研究产生积极的影响。感谢Jacobus Verbarrschot以及卢涛老师的帮助，他们使得我的能力能在量化金融及金融数学领域得到认可。